
Lisiec Wielki, 29.01.2021r.

PROGRAM 
 PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH

Ołtarz główny 
z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Liścu Wielkim (koniec XIX w.)
	[image: C:\Users\Daria\Documents\LISIEC WIELKI.jpg]




Autor: 
Daria Zasada-Kłodzińska 
Nr dyplomu: 1400/150680/2012
ul. Wodociągowa 17B/25 
87-100 Toruń, Tel. 793-482-442



Toruń, 2021

1. Autor programu
Daria Zasada-Kłodzińska, magister konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej,               ul. Wodociągowa 17B/25 87-100 Toruń


2. Opis obiektu zabytkowego 
Neogotycki ołtarz główny z kościoła p.w.  św. Jana Chrzciciela w Liścu Wielkim datowany na koniec XIX w. 
Ołtarz główny kamienny, architektoniczny, symetryczny względem osi pionowej. Kolorystyka ołtarza powtarza polichromię ścian prezbiterium. Kolorystyka typowo neogotycka: w profilowaniach, blendach i wypukłościach błękity, czerwienie, zielenie,                       w płaskich powierzchniach architektonicznych róż, w niszach i płycinach polichromia marmoryzowana czerwona lub zielona. 
Ołtarz składa się z mensy (skrzyniowej, z prostokątną płyciną ujętej w profilowaną ramę), tabernakulum (prostopadłościenne, z pozłacanym ornamentem roślinnym), predelli                             (z prostokątnymi blendami z dekorowanymi łukami nadwieszonymi), retabulum (podzielone na trzy pionowe części). W centrum obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus. W blendach ołtarza w części retabulum XVIII-wieczne rzeźby św. Piotr i Paweł. 



3. Stan zachowania
W trakcie konserwacji ściany w prezbiterium, została przeprowadzona również konserwacja części polichromowanych ołtarza. Tabernakulum również jest o pełnej konserwacji (zarówno polichromia jak i złocenia). 
W pierwotnym zamyśle artysty kamienny ołtarz miał być nieodłącznym elementem aranżacji całego prezbiterium. A zatem w trakcie konserwacji malowideł ściennych udało się                                z powodzeniem przywrócić pierwotną kolorystykę ołtarza odpowiadającą kolorystyce malowideł. Części złocone (profilowania, gzymsy, rama, kapitele, szaty rzeźb) nie zostały zakonserwowane. Obecnie pokryte są grubą, sztywną warstwą złotolu. W pierwotnej warstwie złocenia były wykonane na mikstion. 

4. Wskazanie oczekiwanych efektów prac lub badań
Głównym celem prac konserwatorskich jest przywrócenie pierwotnej estetyki ołtarza dotyczy to zwłaszcza złoconych elementów. 

5. Wskazanie przewidzianych do wykonania czynności z podaniem metod, materiałów i technik - program prac konserwatorskich 
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej.
2. Ewentualny demontaż niektórych elementów ołtarza (np. rzeźb, demontowalnych sterczyn, detali).
3. Usunięcie złotolu.
4. Korekta lub usunięcie źle wykonanych kitów. 
5. Ewentualna rekonstrukcje ubytków formy rzeźbiarskiej (żywica Araldit, kit akrylowy). 
6. Zaizolowanie powierzchni pod złocenia (Paraloid B-72 3% w toluenie).
7. Wykonanie prac pozłotniczych – w zależności od stanu zachowania odsłoniętej, oryginalnej warstwy złoceń – retusz w technikach pozłotniczych, rekonstrukcja złoceń w niezachowanych lub silnie przetartych partiach (złoto płatkowe w technice oryginału – na mikstion).
8. Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej.
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